Робота № 5

Визначення показника заломлення скла інтерференційним методом непаралельного ходу променів

Мета роботи: Вивчення явища інтерференції на плоско паралельній пластинці та визначити її показник заломлення.

Прилади і матеріали: Лазер типу ЛГ-72 з джерелом живлення; екран з короткофокусною лінзою; плоскопаралельна скляна пластинка, оптична лава.

# Теоретичні відомості та опис приладів

В роботі вивчаються смуги рівного нахилу, що виникають в результаті інтерференції світла, відбитого від плоскопаралельної пластинки, і визначається показник заломлення скла.

Оптична схема установки наведена на рис.5.1. Установка складається з таких елементів: 1 – лазер, 2 – короткофокусна лінза, 3 – екран з невеликим отвором, 4 – плоскопаралельна скляна пластинка.

Паралельний пучок світла, що виходить з лазера 1, збирається в фокусі лінзи 2, після чого розбіжним пучком падає на пластинку 4.

Промені, відбиті від передньої і задньої поверхонь пластинки, збираються на екрані 3 (ЕЕ на рис. 5.2), де спостерігається інтерференційна картина. На рис. 5.2 крім того вказані: 1 і 2 – промені, що інтерферують, t– товщина скляної пластинки, L – відстань між екраном і пластинкою (ос-кільки фокусна відстань лінзи набагато менша за L, можна вважати, що інтерференційна картина спостерігається в фокальній площині лінзи), О – фокус лінзи, ОО' – оптична вісь, φ – кут падіння про-меня на пластинку, R – радіус інтерфе-ренційного кільця.

Із рис. 5.2 випливає, що будь-яка пара інтерферуючих променів, що йдуть симетрично відносно нормалі ОО', матиме однакову різницю ходу, отже, інтерференційна картина на екрані матиме вигляд концентричних кілець.

Високою когерентністю володіє випромінювання лазера. Використовуючи лазер в якості джерела світла ми можемо спостерігати інтерференцію в досить товстих скляних пластинках. Випромінювання лазера володіє високою монохроматичністю, що дозволяє спостерігати інтерференцію при порівняно великій різниці ходу – набагато більшою, ніж товщина скляної пластинки (порядку метра, а у випадку одночастотних лазерів і десятків метрів).

Розрахунок різниці ходу інтерферуючих променів

На рис. 5.3 показано, як можна зробити роз-рахунок різниці ходу промінів, де: 1´ і 2´ – промені, що інтерферують, φ – кут падіння променя, r – кут заломлення. Якщо товщина пластинки значно менша ніж відстань між екраном і пластинкою L, то кут між інтерферуючими променями малий. В цьому випадку при розрахунку різницею ходу променів, що інтерферують непаралельно, можна знехтувати.

Із рис. 5.3 видно, що різниця ходу цих променів дорівнює:

.             (5.1)

Далі врахуємо, що промінь  відбивається від межі оптично менш густе – оптично більш густе середовище, внаслідок чого він при відбиванні втрачає півхвилі (змінює фазу на протилежну). З променем 2´ цього не відбувається, оскільки він відбивається від межі: оптично більш густе – оптично менш густе середовище. В результаті між променями виникає додаткова різниця ходу . Таким чином, повна різниця ходу між променями дорівнюватиме:

.                                                   (5.2)

Якщо Δ = kλ виникнуть максимуми в місці накладання хвиль, а при  – мінімуми інтенсивності. Запишемо умови мінімумів для k-го і (k + m)-го порядків інтерференції (k і m – довільні цілі числа):

,   .                            (5.3)

Відмітимо, що більш високому порядку інтерференції відповідає менший кут падіння променів на пластинку, а, отже, і кільце меншого радіуса в інтерференційній картині. Для кілець, радіус яких R значно менший за L, із рис. 5.2 можна записати:

(5.4)

Підставляючи (5.4) в (5.3) і обмежуючись першим наближенням в розкладі кореня в ряд по малому параметру , отримаємо:

(5.5)

Після простих перетворень із співвідношень (5.5) знаходимо, що

.                                            (5.6)

Вимірюючи радіуси двох інтерференційних кілець і відстань між пластинкою і екраном, при відомих значеннях товщини пластинки і довжини хвилі, за формулою (5.6) можна розрахувати показник заломлення пластинки.

Порядок виконання роботи

- Зібрати на оптичній лаві установку згідно рис. 5.1. Лазер, центр екрана з лінзою і пластинка повинні розташовуватись на однаковій висоті.

- Ввімкнути лазер, змінюючи за допомогою юстувальних гвинтів нахил лазерного променя, добитися, щоб вісь лазерного променя проходила через середину пластинки.

- Повернути пластинку навколо вертикальної і горизонтальної осей так, щоб на екрані площина пластинки була нормальна до оптичної осі, при цьому на екрані чітко спостерігалися інтерференційні кільця.

- За шкалою на оптичній лаві виміряти відстань від екрану до пластинки L. За шкалою на екрані виміряти радіуси двох кілець Rk і Rk+m (бажано, щоб m було по можливості більшим). Вимірювання провести для двох – трьох пар кілець.

- За формулою (5.6) розрахувати показник заломлення скла. Товщина пластинки t = 10 мм.

- Розрахувати середнє значення показника заломлення і оцінити похибку вимірювання (λ = 6,33·10-7 м).

Контрольні запитання

- Поясніть фізичний зміст абсолютного і відносного показника заломлення середовища. Від чого він залежить?

- Які ви знаєте методи отримання когерентних хвиль?

- В чому полягає суть методу поділу амплітуди хвилі?

- Поясніть утворення смуг рівного нахилу та смуг рівної товщини.

- З’ясуйте суть методу непаралельного ходу променів для визначення показника заломлення середовища.

- Виведіть робочу формулу.

- Чому більш високому порядку інтерференції відповідає менший кут падіння променів?

Література: [1], с 66-67, 85-89, [2], с 73-74, 75-79, [3], с 85-87.